Specyfikacja do urządzenia do cięcia plazmowego   HiDefinition typ HPR 130XD Hypertherm lub równoważne

Dane techniczne:

| Prąd zasilania | (V) | 3x 400 (50 Hz) |
| --- | --- | --- |
| Natężenie wejściowe | (A) | 32 |
| Napięcie wyjściowe | (VDC) | 150 |
| Napięcie stanu jałowego | (VDC) | 280 |
| Prąd cięcia | (A) | 30 - 130 |
| Grubość przebijania | (mm) | 16 |
| Grubość cięcia maszynowego - maksymalna - zalecana | (mm) | 25 (zależna od materiału) 25 (zależna od materiału) |
| Gazy plazmowe | - | Powietrze, Azot, Argon, F5*, H35** |
| Prędkość przepływu | (l/min) | 31 |
| Ciśnienie przepływu | (bar) | 8 |
| Wymiary | (mm) | 1079,5x566,4x wysokość967,7 |
| Ciężar | (kg) | 317,5 |

* F5 = 95% N2, 5%H,

**H35 = 35%H, 65%Ar